Milicz, dnia 17.02.2010 roku

O.X.341-7-6/10

Sprawa: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu: „Moje boisko – Orlik 2012”

W związku ze złożonymi zapytaniami  oferenta o treści:

1. Inwestor w SIWZ podaje minimalne parametry jakie powinna posiadać nawierzchnia poliuretanowa i nawierzchnia z trawy syntetycznej, oraz na potwierdzenie jej wskazuje dokumenty jakie powinno się dołączyć do oferty. Natomiast w STWiOR Inwestor opisuje trawę syntetyczną wskazując ciężar trawy, skład – polietylen fibrylowany i wysokość min.55 mm.  Poliuretan jest opisany zbyt rygorystycznie i wymagane dokumenty jakie należy dołączyć niestety nie spełniają norm zawartych w typowej SIWZ ustalonej przez Ministerstwo Sportu. Proszę o dopasowanie do dokumentacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ.

2.  Zamawiający w SST – 05 określa parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej tj.

- Rodzaj włókien: polietylenowe fibrylowane,

- Wysokość włosa: min. 55 mm,

- Gęstość min. 17 000 włókien/m2,

- Ciężar 11 000 Dtex±10%,

- Ciężar całkowity 2500 gr/m2±10%,

- Wypełnienie – piasek kwarcowy + granulat gumowy SBR

Wymaganie takich paramentów jest niezgodne z założeniami Programu Budowy Moje Boisko Orlik 2012. Zamawiający prawidłowo określił parametry w SIWZ pkt 2.1. Proszę o skorygowanie paramentów w SST-05 na parametry określone w SIWZ dla danego postępowania, które są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.  Zamawiający w SST -05 określa parametry jakie ma spełniać nawierzchnia z poliuretanu. Jest to wskazanie na konkretnego producenta i produktu CONIPUR. Zgodnie z wytycznymi Programu Moje Boisko Orlik 2012 zamawiający może wymagać  technologii wykonania tj. EPDM lub Natrys. Dopisanie dodatkowych parametrów uniemożliwia zaoferowania nawierzchni równoważnych, które spełniają wymagania Programu Moje Boisko Orlik 2012, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencyjności. Proszę o wykreślenie parametrów dotyczących nawierzchni z poliuretanu SST-05.

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Ad.1 Przyjmuje się nawierzchnię określoną w SIWZ oraz wymagane w związku z tym dokumenty.

Ad.2 Przyjmuje się parametry nawierzchni określone w SIWZ. Modyfikacja do SIWZ (załącznika nr 1 i 2 do SIWZ ) zostanie wprowadzona odrębnym pismem.

Ad.3 Przyjmuje się parametry nawierzchni zgodne z wytycznymi Programu Moje boisko – Orlik 2012.

Otrzymują:

- oferenci którzy pobrali S.I.W.Z.,

- a/a.